Задачи по ИК спектроскопии диффузного отражения

М.И. Шилина

Задача 1. Определение гидроксильного покрова оксидных носителей в зависимости от условий и способов их модифицирования и термической обработки.

Задание – выявить полосы поглощения гидроксильных групп исходных оксидных носителей и проследить за их изменениями в ходе модифицирования их поверхности различными способами или в ходе различной термической обработки.

Задача 2. Выявление кислотных центров носителей и катализаторов методом адсорбированных молекул-зондов.

Задание – определить полосы поглощения адсорбированных молекул –зондов (монооксида углерода, пиридина, дейтерированного ацетонитрила, по выбору) на кислотных центрах оксидных носителей. Проследить за спектральными изменениями в ходе модифицирования поверхностей различными способами.

Задача 3. Выявление электронного состояния металлов и специфических центров адсорбции на поверхности катализаторов на основе оксидных носителей.

Задание – определить полосы поглощения адсорбированных молекул – зондов (монооксида углерода, алканов и др. по выбору) на кислотных центрах оксидных носителей. Проследить за их изменениями в ходе модифицирования поверхностей различными способами

Задача 4. Анализ протонодонорных способностей гидроксильных групп оксидных носителей методом водородной связи.

Задание – выявить полосы поглощения гидроксильных групп оксидных носителей и проследить за их смещениями в ИК спектре при адсорбции молекул, обладающих основными свойствами (. этан, бензол, монооксид углерода). Определить силу кислотных центров Бренстеда в единицах протонного сродства.

Общая последовательность действий в ходе выполнения задач:

- Приготовить (измельчить гранулированные или спрессовать и затем измельчить порошкообразные образцы оксидных носителей), отобрать фракцию нужного размера (0,3-0,6 мм) (~0,5 г);

- Образец, помещенный в кварцевую ампулу с тефлоновым краном и отростком, снабженным оптическим окошком из флюорита, подсоединить к вакуумной установке и подвергнуть термической обработке при заданных температурах (400-500 °С в зависимости от носителя ) в вакууме не хуже 10-4 торр в течение 2 часов. Температура нагрева повышается постепенно со скоростью 3-5 град/мин;

- Включить ИК спектрометр Infralum-850, снабженный оптической приставкой диффузного отражения. Снять ИК спектр реперного образца с порошком прокаленного бромистого калия;

- Отсоединить ампулу с исследуемым образцом от вакуумной установки и снять ИК спектр ДО в диапазоне 6000- 900 см-1с накоплением (128 -256 сканов). В качестве реперного спектра использовать спектр КBr;

- Снять реперный ИК спектр исследуемого образца в тех же условиях;

- Подсоединить ампулу с исследуемым образцом к вакуумной установке и провести адсорбцию веществ, используемых в качестве молекул-зондов. Это могут быть монооксид углерода, дейтероацетонитрил, бензол, этан. Дозировка адсорбата осуществляется объемным методом (давление паров в вакуумной установке контролируется по манометрическому преобразователю или по масляному манометру (для газов);

- Отсоединить ампулу и снять ИК спектры образцов с адсорбированным зондом;

- Снова подсоединить образцы к вакуумной установке, откачать до остаточного давления 10-4 торр и провести алсорбцию при большем давлении адсорбата и затем снять ИК спектры ДО;

- Провести обработку полученных спектров, включающую, преообразование спектров пропускания в единицы уравнения Кубелки-Мунка, сглаживание и вычитание базовой линии. Определение сдвигов полос колебаний гидроксильных групп носителей после адсорбции молекул-зондов;

- Вычислить, где возможно, количественные характеристики (например, протонное сродство) кислотных центров исследуемых образцов.